附件1

生产许可获证企业监督检查情况表（2024年）

| 序号 | 所在地市 | 企业名称 | 获证 产品 | 证书 编号 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市 | 佛冈县金峰水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00101 | （一）2项不符合 1.2024年9月5日出厂P.O42.5R产品缺组分检验项目，钢渣矿渣硅酸盐水泥出厂检验缺压蒸膨胀率项目。 2.缺压蒸安定性试验设备。 （二）2项建议改进 1.设备安装不符合标准要求。 2.缺原材料放射性验证报告。 | 不合格 |
| 2 | 韶关市 | 韶关市华兴水泥实业有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-06382 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.跳桌放置基座高度尺寸不够。 2.检验文件缺安定性压蒸法的检测要求。 3.缺安定性压蒸法的出厂检验记录。 | 合格 |
| 3 | 河源市 | 河源旋力水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00054 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 混合材质量控制指标不明确，缺少煤渣放射性验证报告。 | 合格 |
| 4 | 河源市 | 东源辉科建材发展有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-01965 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.出厂水泥控制指标一览表项目规定不完整。 2.白石缺原材料放射性验证报告。 | 合格 |
| 5 | 河源市 | 紫金县石王水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00087 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.缺矿渣、烧煤矸石原材料放射性验证报告。 2.出厂检验组分项目原始记录不完整。 | 合格 |
| 6 | 惠州市 | 惠州市宝湖建材制造有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00024 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.基座安装尺寸不符合标准要求。 2.煤渣、煤矸石、炉渣原材料缺放射性验证报告。 3.出厂水泥质量控制指标缺组分、压蒸安定性、六价铬、放射性项目规定。 | 合格 |
| 7 | 惠州市 | 惠州市顺达水泥粉磨有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00082 | （一）0项不符合 （二）4项建议改进 1.基座安装尺寸不符合标准要求。 2.缺煤渣、矿渣、石灰石原材料放射性验证报告。 3.出厂水泥质量控制指标缺组分、压蒸安定性、六价铬、放射性项目规定。 4.P.C42.5水泥出厂检验缺组分项目。 | 合格 |
| 8 | 惠州市 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00043 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.基座安装尺寸不符合标准要求。 2.石灰石原材料检验文件缺亚甲蓝项目规定。 | 合格 |
| 9 | 惠州市 | 博罗县东骏水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00015 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.石灰石原材料检验规定缺亚甲蓝项目，检验原始记录缺亚甲蓝项目。 2.出厂水泥过程质量控制指标要求缺放射性、压蒸安定性、六价铬项目。 | 合格 |
| 10 | 惠州市 | 惠州市冠峰建材有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00092 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.基座安装尺寸不符合标准要求。 2.石灰石原材料缺亚甲蓝检验项目规定，缺石灰石、矿渣、煤渣放射性验证报告。 3.PO.42.5水泥出厂检验项目不全。 | 合格 |
| 11 | 韶关市 | 乐昌市汇力水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-02547 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.跳桌安装基座规格不符合标准要求。 2.环境湿度控制不符合标准要求。 | 合格 |
| 12 | 韶关市 | 广东省乐昌市长兴水泥厂有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00099 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.跳桌基座安装不符合标准要求。 2.缺矿渣、钢渣放射性验证报告。 3.检验文件缺安定性项目要求。 | 合格 |
| 13 | 韶关市 | 韶关曲江区龙腾水泥实业有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00088 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.跳桌基座高度尺寸不符合标准要求。 2.缺矿渣放射性报告。 3.检验文件缺安定性测试要求。 | 合格 |
| 14 | 清远市 | 广东清新水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00008 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 混合材原材料检验规定缺放射性项目。 | 合格 |
| 15 | 清远市 | 连州市鸿创新材料有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-10506 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.《过程质量控制一览表》未按GB 175-2023标准更新，过程检验缺压蒸安定性、放射性规定。 2.进厂水泥原料安定性检验记录有误，比表面积环境湿度控制不当。 | 合格 |
| 16 | 清远市 | 阳山三星水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-05416 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 试验环境控制不当。 | 合格 |
| 17 | 梅州市 | 蕉岭峰牌水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-02378 | （一）0项不符合 （二）4项建议改进 1.不合格品的控制规定不明确。 2.基座安装不符合标准要求。 3.湿度计缺校准报告。 4.熟料检验规定未明确检验项目，混合材缺放射性项目要求。 | 合格 |
| 18 | 梅州市 | 梅州宁江水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00020 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.湿气养护缺盖板。 2.缺石灰石、粘土、煤矸石、煤渣原材料放射性验证报告；原材料质量控制指标一览表缺石灰石亚甲蓝项目。 | 合格 |
| 19 | 梅州市 | 平远县裕兴万年水泥实业有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00120 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.基座安装不符合标准要求。 2.出厂水泥质量控制指标项目缺压蒸安定性、放射性项目。 | 合格 |
| 20 | 梅州市 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00123 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 基座安装不符合标准要求。 | 合格 |
| 21 | 梅州市 | 梅州市韩江水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00115 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.设备基座安装不符合标准要求。 2.进厂原料控制指标一览表缺粉煤灰控制项目。 3.出厂水泥内控指标缺放射性、压蒸安定性项目规定。 | 合格 |
| 22 | 梅州市 | 梅州市梅县区金辉建材有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-05840 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.基座安装不符合标准要求。 2.湿度计不符合要求。 3.出厂控制指标文件规定缺压蒸安定性、放射性、六价铬项目。 | 合格 |
| 23 | 肇庆市 | 怀集三威水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00084 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.设备不符合≤50%环境湿度的标准要求。 2.矿渣、钢渣粉缺原材料放射性验证报告。 | 合格 |
| 24 | 肇庆市 | 华润水泥（封开）有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00105 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.有中转库质量管理规定。 2.石灰石原料缺放射性项目要求。 | 合格 |
| 25 | 肇庆市 | 广宁县东乡水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00037 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.缺石灰石、粉煤灰、煤渣放射性验证报告。缺石灰石亚甲蓝检验记录，缺粉煤灰铵离子检验记录。 2.10月11日生产的复合硅酸盐水泥出厂检验缺组分项目。 | 合格 |
| 26 | 梅州市 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00121 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 基座安装尺寸不符合标准要求。 | 合格 |
| 27 | 阳江市 | 广东农垦三马水泥厂有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00029 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.养护室用玻璃水银温度计未校准。 2.水泥出厂检验控制指标缺放射性、压蒸安定性项目。 3.编号为4806的P•C42.5水泥出厂检验细度项目、组分项目原始记录不完整。 | 合格 |
| 28 | 阳江市 | 阳江胜利水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00014 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.出厂水泥控制指标一览表缺放射性、压蒸安定性项目规定。 2.设备基座安装不规范。 | 合格 |
| 29 | 阳江市 | 广东春潭水泥制造有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-05864 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 出厂检验文件缺少放射性、压蒸安定项目规定。 | 合格 |
| 30 | 茂名市 | 茂名市油城牌水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00110 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 质量内控指标一览表中粉煤灰检验规定缺铵离子项目，熟料缺放射性项目，出厂水泥规定缺六价铬、放射性、压蒸安定性项目。 | 合格 |
| 31 | 湛江市 | 湛江海螺水泥有限责任公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00111 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 过程质量控制点及指标一览表中原材料进厂检验规定缺放射性项目。 | 合格 |
| 32 | 湛江市 | 廉江市丰诚水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00027 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.原材料进厂检验规定缺放射性项目，粉煤灰缺铵离子项目，石灰石缺亚甲蓝项目。 2.检验记录不规范，原始数据溯源性不强。 3.烧失量、组分等出厂检验项目均只做一次试验。 | 合格 |
| 33 | 肇庆市 | 肇庆市金岗水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00090 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.混合材检验规定文件缺放射性、铵离子、亚甲蓝项目要求。 2.P•O42.5R规格水泥组分二氧化碳含量记录不规范。 | 合格 |
| 34 | 云浮市 | 云浮市祥力水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00051 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.石灰石原料缺亚甲蓝检验规定，粉煤灰原料缺铵离子检验规定及记录。 2.批号为SCL5150的PC42.5复合硅酸盐水泥出磨检验细度项目记录不规范。 | 合格 |
| 35 | 云浮市 | 青洲水泥（云浮）有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00128 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 36 | 云浮市 | 中材亨达水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00053 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 37 | 云浮市 | 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00042 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 38 | 云浮市 | 云浮市新云鹰水泥有限责任公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00117 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.水养护温度计未校准。 2.缺石灰石、粉煤灰、火山灰放射性验证报告。 3.PP32.5出厂检验项目不完整。 | 合格 |
| 39 | 江门市 | 江门市葵峰水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00066 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.编号为P061的火山灰质硅酸盐水泥缺组分出厂检验记录。 2.缺粉煤灰、矿渣粉、煤渣、石灰石原材料放射性验证报告。 | 合格 |
| 40 | 江门市 | 江门海螺水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00074 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 41 | 广州市 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00095 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.粉煤灰、火山灰、矿粉、石灰石进厂原材料质控项目指标缺放射性项目，粉煤灰缺铵离子项目。 2.2024年3月5日出磨水泥PO42.5R烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子项目均只测一个试样。 | 合格 |
| 42 | 佛山市 | 佛山市高明高力建材企业有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00109 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 缺少煤渣、粉煤灰、石灰石原材料放射性检验报告。 | 合格 |
| 43 | 清远市 | 台泥（英德）水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00032 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 碳酸钙原料质量指标控制标准缺亚甲蓝项目，粉煤灰质量指标控制标准缺铵离子项目。 | 合格 |
| 44 | 清远市 | 广东新南华水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00036 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 45 | 清远市 | 英德市荣达建材贸易有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00018 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.水养护装置用温度计未校准。 2.5月1日生产的PO42.5R水泥出磨检验缺烧失量检验项目。 | 合格 |
| 46 | 茂名市 | 茂名红狮水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00125 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.粉煤灰原材料铵离子项目检验记录有误。 2.7月25日生产PO42.5R水泥出厂检验细度项目校正系数有误。 | 合格 |
| 47 | 茂名市 | 茂名胜利石化水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00017 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 质量指标及控制点一览表中出厂水泥检验规定缺少压蒸安定性项目，放射性项目检验频次不符合要求。 | 合格 |
| 48 | 广州市 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-03500 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 缺安定性测试检验文件。 | 合格 |
| 49 | 清远市 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00044 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 50 | 佛山市 | 佛山市三水河口桥牌水泥厂有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-03246 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 08A116批次PO42.5R水泥出厂组分检验项目不全。 | 合格 |
| 51 | 清远市 | 英德市英城水泥厂 | 水泥 | （粤）XK08-001-00065 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.缺少环境温湿度控制措施。 2.缺少原料放射性检验报告，缺少产品型式检验报告。 3.出厂检验缺组分、细度项目。 | 合格 |
| 52 | 清远市 | 英德市英南水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00057 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 煤渣、石灰石原料检验文件缺少放射性检验要求，石灰石原料缺少亚甲蓝检验项目。 | 合格 |
| 53 | 广州市 | 广东禾喜水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-10505 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 质控中心质量管理手册过程质量控制一览表中矿渣粉、粉煤灰、熟料等原材料缺放射性指标要求，粉煤灰缺铵离子指标要求。 | 合格 |
| 54 | 肇庆市 | 四会市骏马水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00108 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.跳桌安装不符合标准要求。 2.缺石灰石、火山灰、矿渣原材料放射性验证报告。 | 合格 |
| 55 | 韶关市 | 台泥（韶关）水泥有限公司 | 水泥 | （粤）XK08-001-00078 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 缺安定性压蒸法的检验要求，缺组分的吸收法检验要求。 | 合格 |
| 56 | 阳江市 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00017 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 57 | 河源市 | 连平县华丰钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00011 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业有制定原材料检验规定，按规定进行检验并记录，但检验记录不完整，外观质量项目中缺少压痕、擦伤、气孔等要求未在原始记录上记录。 2.企业有按标准进行出厂检验，并保留检验记录，但《热轧带肋钢筋成品出厂检验规程》中金相组织取样方法规定“任1根钢筋切取”与标准的取样方法“不同根钢筋切取”要求有偏差。 | 合格 |
| 58 | 河源市 | 东源恒昌五金制品厂 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00758 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 59 | 河源市 | 连平县粤盛兴钢铁实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00175 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 60 | 河源市 | 河源德润钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00015 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 61 | 韶关市 | 广东粤韶钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00026 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 62 | 揭阳市 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00022 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 63 | 揭阳市 | 广东敬业钢铁实业股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00016 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 64 | 揭阳市 | 广东泰钢实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00019 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 65 | 揭阳市 | 广东开盛钢铁实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00032 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 66 | 韶关市 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00002 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 67 | 揭阳市 | 广东大明钢铁实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00033 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 68 | 清远市 | 广东粤华钢铁集团有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00001 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业有按标准进行出厂检验，并保留有检验记录，但记录不完整，未完全记录5支产品的重量记录。 2.企业有对产品工序生产过程进行记录，但记录频次未按制度要求进行，过程产品检验制度要求频次为1次/h，但实际记录频次为1次/2h。 | 合格 |
| 69 | 清远市 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00008 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 70 | 清远市 | 佛冈达味特钢有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00007 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 71 | 清远市 | 广东桂鑫钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00010 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 72 | 清远市 | 广东泰都钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00024 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业有1m钢直尺，但企业现场未能提供有效的检定证书。 2.企业有制定原材料检验/验收规程，企业有进行检验和检验记录，但记录不全，未按规程抽检频次记录5根钢坯的尺寸、外形、表面质量检验记录。 | 合格 |
| 73 | 清远市 | 广东华美宝华新材料发展有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00029 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 74 | 惠州市 | 广东展宏钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-10501 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 75 | 云浮市 | 广东金晟兰冶金科技有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00013 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 76 | 清远市 | 清远市财源五金铸造有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00025 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 77 | 揭阳市 | 广东友钢钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | （粤）XK05-001-00027 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 78 | 佛山市 | 佛山市南海年嘉达气体有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00093 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.原材料（丙酮、次氯酸钠）仅有经销商的资料，缺少生产单位生产许可证、验证报告等资质证明材料。 2.发生岗位气体纯度、净化岗位净化液配制记录不完整。 | 合格 |
| 79 | 佛山市 | 广东米高化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-008-00019 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 产品标签缺少QS标识，许可证号、执行标准等信息。 | 合格 |
| 80 | 佛山市 | 佛山市永琦化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00062 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.原材料（如盐酸、硫酸等）供应商的评价资料中缺少资质证明材料（如工业产品生产许可证）。 2.产品检验管理规定不完全满足标准关于型式检验的要求。产品标签不够规范，缺产品质量等级、型号等信息。 3.产品检验记录不规范，氢氟酸检验项目不全（缺不挥发酸）。 | 合格 |
| 81 | 河源市 | 东源县长河气体有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00100 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 原材料验证记录中发气量单位错误。 | 合格 |
| 82 | 惠州市 | 广东丰林化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00101 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.甲醇检验报告单中高锰酸钾试验的质量指标不准确。 2.《原材料质量标准》中甲醇的密度单位不准确。 | 合格 |
| 83 | 惠州市 | 广东宏瑞能源科技股份有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00051 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 试剂硫酸检验原始记录中灼烧残渣项目表述不准确。 | 合格 |
| 84 | 惠州市 | 惠州市百利宏晟安化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00065 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.试剂硫酸检验报告单中未标明客户要求。 2.工艺指标分析原始记录中滴定溶液的体积记录不规范。 | 合格 |
| 85 | 惠州市 | 惠州忠信化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00061 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《原料苯控制标准》中带*号项目设置不合理。 | 合格 |
| 86 | 茂名市 | 茂名市广地化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00119 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.未提供透明度检测管有效校准证书。 2.未保存硫磺和甲醇等主要原材料的生产企业的资质资料。 | 合格 |
| 87 | 茂名市 | 茂名市中广化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00111 | （一）0项不符合 （二）4项建议改进 1.使用的标准溶液不在有效使用期内。 2.甲醛出厂检验未记录色度结果。 3.甲醛的过程分析记录与其生产过程半成品检验规范规定的项目不一致。 4.主要原材料甲醇的检验记录与企业原检验规范规定的项目不一致。 | 合格 |
| 88 | 阳江市 | 阳江嘉合化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00079 | （一）0项不符合 （二）4项建议改进 1.现场查2024.11.14甲醛出厂检验记录不完整。 2.使用的标溶液标签内容不完整。 3.企业的成品检验文件未清晰写明出厂检验项目和判定标准。 4.未能提供电子天平等分析仪器在有效期内的校准证书。 | 合格 |
| 89 | 湛江市 | 湛江喜强工业气体有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00091 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.查11月3日的出厂检验原始记录和充装记录，乙炔纯度的检测结果不一致。 2.净化剂的次氯酸钠的质量控制指标与文件规定不一致。 | 合格 |
| 90 | 阳江市 | 广东登峰气体有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00104 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业未保存电石和次氯酸钠生产企业的资质资料。 2.标准溶液只记录一位有效数字。 | 合格 |
| 91 | 云浮市 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00058 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 产品标签标识不规范，缺少QS标识，许可证号、等级等信息。 | 合格 |
| 92 | 云浮市 | 云浮市创东化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00064 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 产品标签信息不完整，缺少QS标识，不准确（标准为过期版本）。 | 合格 |
| 93 | 清远市 | 英德市西洲气体有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00049 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.《甲醇进货检验规程》中水份的检测方法表述不准确。 2.原材料甲醇分析报告中水分的标准值表述不准确。 3.净化岗位操作运行记录中对硝酸银试纸的检测记录表述不清晰。 | 合格 |
| 94 | 云浮市 | 云浮市未来环保科技有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00067 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.盐酸供应商的资质证明材料不全。 2.标准溶液标定记录不完全满足GB/T 601—2016的要求。 | 合格 |
| 95 | 云浮市 | 云浮联发化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00059 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.工业硫酸产品标签确实QS标识、许可证号等信息。 2.化学试剂硫酸缺少部分批次铜含量的检验记录。 3.原子吸收分光光度计已送检，但未能提供计量校准证书。 | 合格 |
| 96 | 云浮市 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-015-00030 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 产品标签信息不完整，缺少QS标识、许可证号等信息。 | 合格 |
| 97 | 云浮市 | 云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00060 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.未按规定对供应商进行评价，提供的部分供应商的资质证明材（如生产许可证）已过有效期。 2.部分技术文件未及时修订，引用的原材料标准、成品检验标准均为过期版本。 | 合格 |
| 98 | 清远市 | 英德市德鸿化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-011-00059 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 成品出厂检验原始记录中钠的各项检验数据未写明单位。 | 合格 |
| 99 | 清远市 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-008-00033 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.工艺水的检验记录格式不规范，未注明硬度的单位。 2.成品检验记录中重金属检验数据不充分。 | 合格 |
| 100 | 韶关市 | 韶关市广宝化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00066 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.原材料原始记录中未写明标准溶液的名称和浓度。 2.硫酸控制分析原始记录（2024.11.5）中二氧化硫浓度录不准确。 | 合格 |
| 101 | 云浮市 | 广东鑫国源能源有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00049 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 产品标签信息不完整，缺少QS标识和许可证号。 | 合格 |
| 102 | 云浮市 | 广东鑫国泰科技有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00043 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 103 | 肇庆市 | 德庆县万松林产香料制造有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00107 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业提供的原材料供应商的资料中缺少部分生产企业的资质证明材料。 2.产品标签信息不够完整。缺少QS标识、产品等级等信息。 | 合格 |
| 104 | 韶关市 | 韶关市曲江区兴合化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00049 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《原材料甲醇管理制度》中规定了一等品的采购要求，未规定合格品的采购要求。 | 合格 |
| 105 | 韶关市 | 广东祥和精细化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00038 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.《原料矿的检验规程》中锌含量的检测方法表述不准确。 2.《化学试剂硫酸分析原始记录》中氯化物等项目的结果表述不准确。 | 合格 |
| 106 | 韶关市 | 乐昌市粤北化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00052 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 硫酸控制分析原始记录中二氧化硫的余气量表述不准确。 | 合格 |
| 107 | 肇庆市 | 封开县一德化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00115 | （一）0项不符合 （二）4项建议改进 1.成品检验作业指导书中关于型式检验的规定不满足GB/T9009-2011中6.2的要求，出厂检验记录显示未进行平行性检验。 2.过程检验数据记录不规范。 3.标准溶液的标定不完全满足GB/T 601—2016的要求。 4.原材料甲醇供应商的资质证明材料、验证报告不全。 | 合格 |
| 108 | 江门市 | 广东连发助剂厂有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-011-00044 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.试剂盐酸的蒸馏装置维护不足。 2.试剂硫酸出厂检验的规定未明确杂质的检验项目。 | 合格 |
| 109 | 江门市 | 鹤山市崇兴化工实业有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00070 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 工业硫酸的产品检验要求和出厂报告未写产品等级。 | 合格 |
| 110 | 江门市 | 鹤山联合权兴化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-011-00041 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.试剂氨水和试剂盐酸的分装车间设置维护不够，分装天平不在校准有效期内。 2.试剂硫酸的出厂检验组批不合理。 | 合格 |
| 111 | 江门市 | 台山市粤侨试剂塑料有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-011-00063 | （一）0项不符合 （二）4项建议改进 1.企业配置的气相色谱仪未满足试剂异丙醇和乙酸乙酯等产品的纯度检测要求。 2.气相色谱仪和原子吸收仪不在校准有效期内。 3.试剂硫酸和盐酸的分装设备维护不足，不满足生产合格产品的条件。 4.未保存试剂无水乙醇和异丙醇等生产企业资质资料。 | 合格 |
| 112 | 江门市 | 台山市化工厂有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-011-00029 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 企业对分装产品的出厂检验的规定不明确。 | 合格 |
| 113 | 江门市 | 江门市金溪制氧厂 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00083 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 现场使用的电石产品未能有效识别生产企业的资质信息。 | 合格 |
| 114 | 肇庆市 | 肇庆市高要区广南气体有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00087 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.收集的重要原辅料（丙酮、次氯酸钠、氢氧化钠）供应商资质证明材料不足。 2.企业提供的有效氯含量检验记录不规范。 | 合格 |
| 115 | 肇庆市 | 广东广试试剂科技有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-011-00052 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
| 116 | 韶关市 | 韶关市合力化工气体有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00097 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.出厂检测项目表述不准确，磷化氢、硫化氢、硝酸银试纸应合合并表述为磷化氢、硫化氢试验。 2.乙炔密闭发生器生产记录表乙炔纯度记录不准确。 | 合格 |
| 117 | 韶关市 | 广东永恒化学制剂有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-008-00026 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.次氯酸钠的原始记录中重金属项目表述不准确。 2.未按《离子膜法电解工序操作规程》要求对碘进行监控。 | 合格 |
| 118 | 韶关市 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-008-00030 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.原材料工业用水的技术参数未包含重金属等指标。 2.副产盐酸原始记录中无浊度的记录。 | 合格 |
| 119 | 肇庆市 | 肇庆钜晨化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-008-00031 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.产品标签信息不完整，缺少QS标识和许可证号。 2.检验所用标准滴定溶液的标识和使用记录不完全满足GB/T 601—2016的要求，未标识开封日期和有效日期。 | 合格 |
| 120 | 珠海市 | 珠海长炼石化设备有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00117 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 石油二甲苯出厂检验报告的质量指标与其检验文件规定不一致。 | 合格 |
| 121 | 珠海市 | 长成新能股份有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00105 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.异丙醇的出厂检验指标未明确产品类型和等级。 2.异丙醇检验单中的色度的检验记录不准确。 | 合格 |
| 122 | 珠海市 | 珠海市华成达化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-011-00039 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 企业未保存所购主要原材料试剂盐酸和工业磷酸的经销商的资质材料。 | 合格 |
| 123 | 广州市 | 增城市百事特助剂实业有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-008-00012 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.铁含量的检验原始记录格式不规范。 2.《生产过程质量检验规范》中对技术指标游离碱的表述不准确。 | 合格 |
| 124 | 广州市 | 建滔（广州）环保材料有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00080 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.未提供铁的检验原始记录。 2.未按工艺文件要求对甲酸项目进行监控。 | 合格 |
| 125 | 珠海市 | 珠海联成化学工业有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-014-00071 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 MA成品缴库过程检验记录与相关文件规定不一致，未规定水分的要求。 | 合格 |
| 126 | 佛山市 | 佛山西陇化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-011-00036 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 批号240901D1盐酸出厂检验原始记录中铅、铜测试项目记录不全。 | 合格 |
| 127 | 湛江市 | 湛江市坡头区湛通工业气体有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00099 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.使用的吸收管不在校准有效期内。 2.企业未保存电石生产企业的资质材料。 | 合格 |
| 128 | 佛山市 | 广东佛山青上肥料制造有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-001-00081 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《硫酸钾工艺流程及安全操作规程》中反应室温度设置与实际反应温度不一致。 | 合格 |
| 129 | 江门市 | 台山市科隆精细化工厂 | 危险化学品 | （粤）XK13-011-00062 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.未保存试剂环己酮和丙酮的生产企业的资质资料。 2.试剂硫酸的原始记录不完整。 | 合格 |
| 130 | 云浮市 | 云浮市金泰化工有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-006-00068 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.化学试剂硫酸出厂检验文件中缺少组批的规定。产品标签信息不完整，缺少QS标识和许可证号等信息。 2.部分标准滴定溶液（如0.5mol//l的盐酸）标识的有效期为三个月，不符合GB/T 601—2016的规定。 | 合格 |
| 131 | 茂名市 | 茂名市民兴气体有限公司乙炔厂 | 危险化学品 | （粤）XK13-010-00102 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.在用的吸收管不在校准有效期内。 2.未保存主要原材料电石和丙酮的供应商资质资料。 | 合格 |
| 132 | 广州市 | 广州盛盈气体有限公司 | 危险化学品 | （粤）XK13-005-00029 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.碳化钙检验台帐中未写明发气量的单位。 2.出厂检验原始记录格式不规范。 | 合格 |
| 133 | 东莞市 | 东莞东石新材料开发有限公司 | 广播电视传输设备 | （粤）XK09-006-00001 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 出厂检验原始记录格式不规范。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 广东环威电线电缆股份有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00174 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 工厂于2024年6月26日对KYJV 3X1.5实施热延伸实验并保留原始记录，但在成品检验报告未记录检验结果。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 广东金牌电缆集团股份有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00398 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业存在铜导体的拉丝工序，并有自检记录，但在《塑料绝缘控制电缆过程检验规程》未识别拉丝工序的控制要求。 2.抽查8月22日塑料（型号为YTF-3）的进料检验缺少“试样挤塑”项目，与原材料检验标准规定不一致。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00097 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查架空绞线产品出厂检验规程CTTGL/ZL-2-006-2021，其中产品引用标准GB/T1179-2008非最新版本GB/T1179-2017。 | 合格 |
|  | 东莞市 | 深圳市大为集团有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00351 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查2024-7-1低压电缆成品出厂检验记录（QR02-30）产品：低压交联电力电缆YJV 3X300+2X150缺少“导体结构”的检验结果记录。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 深圳市鸿雁电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00364 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查电力电缆和控制电缆成品检验规程（WK-16-HY），其中产品依据标准GB/T12706.1-2008，GB/T9330-2008不是最新版本（GB/T12706.1-2020，GB/T9330-2020），产品检验报告已按新标准检测。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00294 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 抽查2024-8-1交联机生产原始记录表，产品：YJV 8.7/15kV 120mm2，三层共挤生产工艺，其中65挤塑机的各区温度为：83/88/95℃，与挤出生产工艺（QZ/BG-3304-2021）规定的温度（100～115℃）不一致。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00379 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 抽查2024-7-8生产的电力电缆（VV 0.6/1kV 3X4）1000米挤出工序，押出工序工艺卡（3-线缆-表格-B69-B430）中规定的挤出温度与SJ-90/25挤塑机作业指导书（3-线缆-作业-106-193）中的挤出温度规定不一致。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 广东中业国际电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00466 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 现场检查中拉工序（带退火）生产导体φ3.0拉至φ1.67，观察退火电流：286A，与巡检/生产记录表（拉丝工序）Q/ZY-B-039F中记录的（2024-5-2）φ1.67退火电流值：2340A，不一致。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 深圳市瑞兴利实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00159 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.抽查2024-6-14低压交联电力电缆（YJV22 4X240+1X120）“产品质量出厂检验报告”缺少”热延伸"项目的检验结果记录。 2.现场检查绞线工序“绞线生产原始记录表”2024-6-12，生产YJV 0.6/1kV 300mm2,缺少“导体结构”的生产检验记录。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 深圳中缆电缆集团有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00354 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.抽查2024-8-12塑料绝缘控制电缆（KVV 4X5）成品检验报告单，缺少“护套F值”的检验结果记录。 2.现场检查蒸汽交联房的温控表不能正常使用。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 深圳深缆科技有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00120 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 抽查2024-7-3铝合金导体YJLHV 1X85时效处理温度为390°C，与导体退火工艺卡（HDX/C-GY-06-07)规定的退火炉温（310—350°C）不一致。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东中宝电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00148 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 抽查2024-5-2塑料绝缘控制电缆（ZA-KVVP2P-22 10X4）成品检验记录，缺少“护套F值”的检验结果记录。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东永壹珠江线材有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00467 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.抽查2024-4-23塑料绝缘控制电缆（KVV 7X1.5）成品检验原始记录，缺少“护套F值”的检验结果记录。 2.抽查2024-9-12原材料进厂检验报告，进货φ8.0铜杆，32吨，《原材料验收标准》未能提供铜杆（GB/T 3952-2016）的进货验收要求。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00420 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.抽查2024-9-3拉丝工序生产过程监控记录，线径3.00mm拉至2.51mm，“线速”和“退火电流”与中小拉丝机工艺规定不一致。 2.抽查2024-9-12原材料进厂检验报告，进货φ8.0铜杆，32吨，《原材料验收标准》未能提供铜杆（GB/T 3952-2016）的进货验收要求。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00204 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查拉丝工艺表（AT-GY-001-2019)，其中φ8.0铜杆执行标准GB/T 3952-2009不是最新有效版本（标准已更新为GB/T3952-2016）。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东中合电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00433 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.工厂编号为202011080的工频火花机无法正常工作。 2.工厂蒸汽发生器未能正常工作。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东兴特电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00454 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 工厂提供的蒸汽交联过程检验记录不完善，巡检时间不具可追溯性。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东创兴电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00473 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东汇龙通电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-10502 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 工厂提供的挤塑工艺记录表不完善，未按规定记录相应的主机转速和牵引速度。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东运行电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00489 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.工厂提供的交联工序温度监控记录不完善，交联时间与实际不符。 2.工厂提供的2024-03-22电力电缆检验报告，YJV1/0.6kv 5x10热延伸项目原始记录中未按不同线芯分别进行记录。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东金森羽电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00449 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.工厂15kv火花机报警功能失效，25kv火花机不能正常工作。 2.挤塑工艺记录表中缺乏主机转速和牵引速度的记录内容。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东一缆通电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-10515 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.工厂提供的挤塑工序监控记录中未包括挤塑温度，主机转速和牵引速度等监控内容。 2.工厂提供的多芯交联电力电缆产品检验报告中未列明每条线的热延伸测试值。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东建兴电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00472 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.生产许可证中工厂地址描述为揭阳市揭西县棉湖镇果子厂，营业执照地址为揭西县新湖村委新光村七洲桥路8号（自主申报），两者不一致，工厂实际生产场所未发生变更。 2.工厂采购3mmTY铜杆进行加工，所提供的铜杆进厂检验记录均为3mmTR铜杆的检验记录。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东美亚日产电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00474 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 - 1.工厂提供的挤塑工艺记录表中未记录挤塑机的主机转速和牵引速度。 - 2.工厂采购TY铜进行加工，所提供的铜杆进厂检验记录均为TR铜杆的检验记录。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东胜达通电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00457 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.工厂提供的挤塑工序生产原始记录中未注明具体的火花测试值。 2.工厂提供的YJV 5X10产品质量检验报告内缺乏热延伸项目的检验内容。 3.工厂未能提供聚氯乙烯绝缘料和聚氯乙烯护套料的进厂检验记录。 | 合格 |
|  | 汕尾市 | 南海海缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00440 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东庆丰电缆集团有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00419 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查《成品电缆出厂检验规范》（QFDL/JZ2021-0112），其中引用的标准GB/T 12706.1-2008为过期版本。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东新南达电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00145 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 耐压试验区防护栏接地装置不完善。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东正德电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00455 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.拉丝工序过程检验记录不完整（如外观未判定结论）。2.交联房门维护需加强。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00023 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 设备维护保养计划不完善。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东起航电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00491 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.《过程检验记录-拉丝工序》中的退火电流参数记录不完 善》。 2.PVC《原材料进库检验单》中的样品挤塑数量与《PVC料进货检验规范》QW/QH0302/2中的规定不一致。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东五羊电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00229 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《原材料检验指导书》WY-QW-01中有关PVC的进货检验要求与实际不一致。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东壹江电线电缆有限公 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00447 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查绝缘挤塑生产过程检验记录，其中检验员未能按要求进行签署确认。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东金科电缆实业有限公 司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00326 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《原材料检验指导书》QC/PG-WI-018中PVC绝缘塑料的检验项目与实际的《原材料检验报告》不一致（如“实际挤塑”）。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东中宝力联电缆有限公 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00495 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 未提供温水交联装置的《设备维护保养记录表》。 | 合格 |
|  | 阳江 | 阳江市曙光电缆实业有限公司 | 电线 | （粤）XK06-001-00478 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 1.工厂提供的产品挤塑工序生产记录表中未记录主机转速及牵引速度。 2.工厂提供的部分产品（如YJV）出厂检验报告中未记录每条绝缘线芯的热延伸项目检测数值。 | 合格 |
|  | 河源市 | 河源坚宝电缆有限公司 | 电线 | （粤）XK06-001-00486 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查2024-10-27入库单，进货交联料YJ-10KV，24000kg，未能提供该批次原材料的检验（验证）记录，不符合原材料检验规范（JBHY/YJ-01-2023）的要求。 | 合格 |
|  | 中山 | 广东信缆电缆实业有限公司 | 电线 | （粤）XK06-001-00446 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.企业提供的交联过程监控记录中交联时间与工艺文件中规定的不一致。 2.部分ZC-YJV产品出厂检验记录中未包括产品热延伸项目的测试内容。 3.未保留部分原材料的进厂检验记录。 | 合格 |
|  | 汕头市 | 广东南洋电缆股份有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00275 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 汕头市 | 冠纳电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00373 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《硅烷交联电缆交联记录》未记录交联开始及结束的具体时间。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00390 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 检查发现现场张贴的文件《YJV电力电缆蒸汽交联操作规程》WK-34-JYY，执行时间2013.5.20不是最新有效的版本。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00374 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 生产现场使用的交联工序作业指导书不是最新有效的版本。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东五羊城电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00484 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东思柏科技股份有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00347 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查看工频火花机，型号CHJ-25，编号3717，接地线松脱，没有牢固接地。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00490 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00147 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查工厂2024-6-15有生产阻燃C类挤包绝缘电缆 ZC-YJV 4x25+1x16，未能提供该批电缆绝缘热延伸试验的原始记录，不符合《0.6/1kV 电力电缆成品检验规范》WI-JY-GF-005的规定。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州珠江电力设备实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00408 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 未能提供胶料聚乙烯阻燃塑料（红、黄、绿）的进货检验记录，不符合《原材料检验规范》JZ/SLYCJ001-2019的要求 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州市东风电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00459 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 普宁市诺利信电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00418 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 电力电缆、控制电缆检验规范文件未引用相应最新有效版本标准GB/T 12706.1-2020、GB/T 9330-2020。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 普宁市德隆电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00320 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.电力电缆过程检验规程文件引用的检验依据为GB/T 12706.1-2008，不是最新有效版本。 2.来料区塑胶原料未标识检验状态。 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东德源亨电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00100 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 原材料存放区塑胶原料未标识检验状态。 | 合格 |
|  | 惠州市 | 广东长江电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00416 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东坚宝电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00327 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 原材料存放区铠装电缆镀锌钢带未标示检验状态。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00292 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 江门市 | 广东新中南电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00369 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《进货塑料验证记录表》未记录验证具体年份。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州珠江电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00175 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 编号为ZJ—GY–05–002–2023的低压产品内控工艺表（绞线）的标称截面240、300规格的绞合结构中单线排列不正确。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州市明兴电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00034 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 编号为MX-ZG-006的塑料进厂检验记录中，介电强度未记录试样厚度和击穿电压原始数据，只填写了介电强度结果值。 | 合格 |
|  | 惠州市 | 广东金阳光电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00330 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《蒸汽交联作业指导书》JGY-QMZ-207规定，蒸汽房内实际温度每半小时点检记录一次，检查2024-08-13《蒸汽交联记录》，JL-SC-012，仅有一次温度记录。 | 合格 |
|  | 东莞市 | 宝马电线电缆（东莞）有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00485 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 未能提供热延伸砝码的校准记录。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东中联电缆集团有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00306 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 检查2024年9月22日的《蒸汽交联工序生产原始记录》ZJ03.22-41，电缆型号规格为JKLYJ-1KV，1x70mm2，未记录相关硅烷交联装置的型号和编号，也无蒸汽温度的监控记录。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00004 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 2024-5-21的原材料检测记录表 R-ZJ-10C，型号规格YJG-3-101A本色，产品批号2024052101，数量10000kg的两步法硅烷交流聚乙烯绝缘料，未按硅烷交联聚乙烯绝缘料采购检验规范ZJDL-Z-ZJ20进行热延伸检测。 | 合格 |
|  | 惠州市 | 金环宇电缆集团有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00464 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东中业电缆集团有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-10513 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 现场检查中拉工序（带退火）生产导体Φ3.0拉至1.67，观察退火电流：286A，与巡检/生产记录表（拉丝工序）Q/ZY-B-039F中记录的（2024-5-2）Φ1.67退火电流值∶2340A，不一致。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东电缆厂有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00309 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州市沙埔长江电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00203 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 成品电缆检验规范ZW/CJZ.07(3)-2020，规定了YJV的成品耐压试验，取样1.5米，与实际操作不一致。 | 合格 |
|  | 深圳市 | 深圳讯道实业股份有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00274 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查热延伸试验装置校准证书（编号20240615202008），仅对砝码进行校准，未对标尺进行校准。 | 合格 |
|  | 中山市 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00441 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 抽查YJV 0.6/1kV5×10电缆交联生产质量自查记录，仅记录蒸汽交联时间4小时，没有交联温度监控记录。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00178 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查公司“工序过程检验作业指导书”WK-02-2022，版次：A/0中规定，印字轮应清晰、规范，印字切勿压得过紧，但“挤出工序检验记录表”YL/QR-824.03，无相关内容。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00318 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 未能提供2024年第二季度的蒸汽交联装置（序号22）维护保养记录。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州电缆厂有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00026 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 湛江市 | 阿里威立电缆广东股份有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00378 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 江门市 | 广东金胜电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00494 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 肇庆市 | 和昌电业（肇庆）有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00368 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 肇庆市 | 广东日鸿电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00407 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 肇庆市 | 广东戴科电缆科技有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00471 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 梅州市 | 广东南联电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00480 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.查2024.3.4成品ZC-VV 4×10电缆检验记录，绝缘最薄厚度标准要求只取小数点后一位，与标准不符。 2.原材料存放区塑胶原料未标示检验状态。 | 合格 |
|  | 梅州市 | 梅州市廉发电线有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-10508 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.查2024.6.20成品VLV 4×50检测报告，绝缘最薄厚度只有2位有效数值，与标准3位有效数值不符。 2.原材料存放区塑胶原料未标示检验状态。 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00216 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 东莞市 | 东莞市中亚电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00227 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 东莞市 | 广东粤锦绣电缆科技有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00357 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 高压测试区域中安全防护措施不足。 | 合格 |
|  | 东莞市 | 宝牌电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00349 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 QJ36B数字电桥，自然通风老化箱，上次校准日期2023.10.09，有效期2024.10.08，超期未完成校准。 | 合格 |
|  | 东莞市 | 广东华新电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00205 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 东莞市 | 深圳市华亿电讯实业有限公司东莞分公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00469 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 东莞市 | 广东中德电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00462 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 抽查挤塑生产记录表：2024.9.14，ZC-VRV 0.6/1kV，16mm²，缺主机转速，牵引转速的工艺参数监控记录。 | 合格 |
|  | 东莞市 | 深圳市特发信息股份有限公司东莞分公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00475 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 东莞市 | 广东广深电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00382 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 东莞市 | 东莞市胜牌光电科技有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00470 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 高压试验区域摆放杂物，安全防护措施不足。 | 合格 |
|  | 东莞市 | 东莞启东电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00367 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 东莞市 | 广东金铭泰电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00411 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 查2024.6.22产品YJV 0.6/1kV 3X16+1X10挤塑工序记录表，缺主机速度和牵引速度的参数监控记录。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东金联宇电缆集团有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-10507 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 佛山市 | 佛山市粤佳信电线电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00225 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东中宝联合电缆有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00328 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 广州市 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 电线电缆 | （粤）XK06-001-00487 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 交联蒸汽房中门缝密封措施不足。 | 合格 |
|  | 茂名市 | 广东穗田复合肥有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00106 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 茂名市 | 茂名市春露复混肥料有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-10520 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 茂名市 | 广东光环化肥有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00037 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 茂名市 | 高州市庆丰复合肥有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00119 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 茂名市 | 茂名市大地丰肥业有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-002-00015 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 湛江市 | 广东利尔达肥业有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00115 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 湛江市 | 湛江拉多美科技有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00164 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 清远市 | 清远市农宝肥料有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00142 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 清远市 | 广东顺亿肥业有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00162 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 韶关市 | 韶关芭田生态工程有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00172 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 揭阳市 | 广东中德高塔肥业有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00012 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 汕头市 | 广东绿源复合肥有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00097 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 深圳市 | 深圳市好阳光肥业有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00082 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 东莞市 | 东莞德盛肥料科技有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00166 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 广州市 | 拉多美科技集团股份有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00047 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 惠州市 | 广东隆戈尔生态技术有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00174 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 惠州市 | 广东达一农林生态科技股份有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00070 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 广州市 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00133 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 佛山市 | 佛山住商肥料有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00154 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 佛山市 | 广东佛山青上肥料制造有限公司 | 化肥 | （粤）XK13-001-00081 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 佛山市 | 佛山市富泰包装有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-05112 | （一）0项不符合 （二）4项建议改进 1.原材料（零部件）检验记录不齐全。 2.不合格品处置记录不齐全。 3.关键工序、质量控制点、特殊工序的记录不齐全。 4.成品出厂检验记录不齐全。 | 合格 |
|  | 韶关市 | 翁源县福润五金制罐有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-06005 | （一）0项不符合 （二）5项建议改进 1.进货检验记录填写不规范，记录不齐全。 2.关键工序、质量控制点记录填写不规范，记录不齐全。 3.出厂检验记录填写不规范，记录不齐全。 4.气密试验设备接口处密封性能不足。 5.液压试验设备接口处密封性能不足。 | 合格 |
|  | 韶关市 | 韶关冠鑫制罐有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-10517 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 出厂检验报告填写不规范，检验项目与成品检验规范不完全一致。 | 合格 |
|  | 中山市 | 广东子博包装有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-10506 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《成品检验规范》中规定的检验项目不齐全，缺少气密试验项目；成品检验记录填写不规范，记录不齐全。 | 合格 |
|  | 中山市 | 中山高林美包装科技有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-12017 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 中山市 | 广东欧亚包装有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-12005 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 佛山市 | 佛山市南海区西樵枫欣包装制品厂 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-05030 | （一）0项不符合 （二）5项建议改进 1.进货检验记录填写不规范，记录不齐全。 2.关键工序、质量控制点记录填写不规范，记录不齐全。 3.出厂检验记录填写不规范，记录不齐全。 4.气密试验设备接口处密封性能不足。 5.液压试验设备接口处密封性能不足。 | 合格 |
|  | 江门市 | 台山市利星五金塑料有限 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-13032 | （一）0项不符合 （二）5项建议改进 1.进货检验记录不完整、不规范。 2.不合格品处置记录不完整、不规范。 3.关键工序、质量控制点的记录不完整、不规范。 4.关键技术指标的检验记录不完整、不规范。 5.成品出厂检验记录不完整、不规范。 | 合格 |
|  | 中山市 | 广东美捷时控股股份有限公司 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-12002 | （一）0项不符合 （二）0项建议改进 | 合格 |
|  | 佛山市 | 佛山市兴同创缘包装有限 公司 | 危险化学品包装物、容器 | （粤）XK12-001-05102 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.关键技术指标检验记录不规范。 2.成品出厂检验记录不规范。 | 合格 |
|  | 江门市 | 鹤山市凯艺五金制品有限公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-13020 | （一）1项不符合 （二）0项建议改进 钢提桶生产线不完整，缺少灌口卷封设备。 | 不合格 |
|  | 佛山市 | 广东长兴珀莱斯特科技有限公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-05054 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业制定的《进货检验规范》中，原材料色母的检验项目不齐全。 2.企业制定的《过程检验规范》中，首件检验规定项目不全。 | 合格 |
|  | 惠州市 | 博罗县盈峰五金制罐有限公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-09002 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《工序检验不合格品登记表》设置不规范，缺少重新检验判定要求。 | 合格 |
|  | 惠州市 | 广东中马科技发展有限公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-10523 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.《塑料拌料作业指导书》中，注塑工艺过程对水口料回收使用规定不规范。 2.注塑工艺过程检验记录不完善。 3.《阀门成品检验规范》中，尺寸要求，铁盖总高度规定值9.25mm与实际不符。 | 合格 |
|  | 惠州市 | 广东龙邦制罐有限公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-10521 | （一）0项不符合 （二）1项建议改进 《原辅料检验/验证规范》检验项目、检验参数不完善。 | 合格 |
|  | 惠州市 | 惠州市金田五金制品有限 公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-09014 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.《原材料检验规范》，铝块，硬度检验项目参数不完善。 2.《铝罐成品检验报告》，外观检验项目描述与标准外观检验要求不完全一致。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 佛山市三水世龙印铁制罐 有限公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-05052 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.压力表检定标志不完善。 2.爆破检验设备防护门存在缺陷。 | 合格 |
|  | 肇庆市 | 肇庆南光材料技术有限公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-17-005 | （一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.《原料检验报告》记录不完善，缺少抽样数量/基数。 2.《不合格产品及退货处理追踪表》设置不完善，缺少返修处理产品的再检测要求。 3.《制罐车间成品检验抽样规定》引用的GB/T 17343-1998标准不是有效版本。 | 合格 |
|  | 珠海市 | 珠海市创有科技有限公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-03008 | （一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.《作业指导书》对组装速度，频率未明确规定。 2.未收集计数抽样检验程序GB/T 2828.1标准。 | 合格 |
|  | 佛山市 | 佛山市顺德区万成金属包 装有限公司 | 危险化学品包装物 | （粤）XK12-001-22019 | （一）4项不符合 （二）0项建议改进 1.无相关文件和记录。 2.企业营业执照于2024年4月15日变更为：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区高黎工业区朝港路1号首层之二十五。生产许可证未变更。 3.无相关文件和记录。 4.未见相关生产设备和检验设备。 | 不合格 |